Тема: Основы теории сплавов. Способы обработки металлов

Ход урока:

1. ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛ:

https://supermetalloved.narod.ru/l4.pdf

https://vsyametalloobrabotka.ru/articles/obrabotka-metalla-osnovnye-vidy/

2. ПИСЬМЕННО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

Дайте определения следующим понятиям:

1.  Сплав

2.  Компонент

3.  Фаза

4.  Твердый раствор

5.  Химическое соединение

6.  Диаграмма состояния

7.  Ликвидус и солидус

3. Выполнить

На основании представленной диаграммы состояния железо-цементит (Fe-Fe₃C):

1.  Охарактеризуйте все основные линии и точки диаграммы (например, линии ACD, AECF, точки A, C, D, E, F, S).

2.  Для сплава с содержанием углерода 0.4% (сталь 40) при температурах 1600°C, 1000°C и 720°C определите:

*   Какие фазы присутствуют?

*   Каков химический состав каждой фазы?

*   Рассчитайте относительное количество каждой фазы (используя правило отрезков).

3. РЕШИТЬ КЕЙС:

На заводе при изготовлении вала из стали 40Х после операции закалки и отпуска была обнаружена повышенная хрупкость и появление трещин. Предложите возможные причины этого технологического брака (рассмотрите ошибки на всех этапах: нагрев, выдержка, охлаждающая среда, последующий отпуск). Что бы вы изменили в технологическом процессе для исправления ситуации?

Выполненная работа предоставляется в формате фотографии или скана тетради на почту zhanna.sergienko.71@mail.ru  с пометкой в теме письма «Конспект. Материаловедение. ФИО». Отправить конспект нужно не позднее 26 сентября 2025.